Плоско-вогнутая линза D=4,00мм F=-5,00мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120000)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-5,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-5,99 мм 
	Радиус R1
-2,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,45 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=4,00мм F=-6,30мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120001)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-6,30 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-7,29 мм 
	Радиус R1
-3,25 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,19 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=4,00мм F=-10,00мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120002)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-10,99 мм 
	Радиус R1
-5,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,90 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-8,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120003)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-8,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-8,99 мм 
	Радиус R1
-4,13 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,96 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-10,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120004)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-11,00 мм 
	Радиус R1
-5,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,57 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 



Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-12,50 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120005)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-13,50 мм 
	Радиус R1
-6,46 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,32 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-16,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120006)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-16,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-16,99 мм 
	Радиус R1
-8,26 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,12 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-20,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120007)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-20,99 мм 
	Радиус R1
-10,33 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,99 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-25,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120008)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-25,99 мм 
	Радиус R1
-12,91 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,89 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-40,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120009)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,98 мм 
	Радиус R1
-20,65 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,71 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-12,50 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120010)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-13,50 мм 
	Радиус R1
-6,46 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,87 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-16,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120011)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-16,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-16,99 мм 
	Радиус R1
-8,26 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,19 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-20,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120012)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-20,99 мм 
	Радиус R1
-10,33 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,79 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-25,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120013)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-25,99 мм 
	Радиус R1
-12,91 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-31,50 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120014)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-31,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-32,50 мм 
	Радиус R1
-16,27 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,29 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-40,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120015)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,98 мм 
	Радиус R1
-20,65 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,11 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-50,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120016)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,03 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,99 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-63,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120017)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-63,93 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,89 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-100,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120018)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,00 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,74 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-20,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120019)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-20,99 мм 
	Радиус R1
-10,33 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,29 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-25,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120020)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-25,99 мм 
	Радиус R1
-12,91 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-31,50 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120021)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-31,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-32,50 мм 
	Радиус R1
-16,27 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-40,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120022)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,98 мм 
	Радиус R1
-20,65 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,11 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-50,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120023)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,66 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,77 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-63,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120024)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-63,98 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 


	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-80,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120025)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-80,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-80,97 мм 
	Радиус R1
-41,30 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,28 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-100,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120026)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,00 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,12 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-160,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120027)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-160,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-161,00 мм 
	Радиус R1
-82,62 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,89 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=20,00 мм F=-50,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120028)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
20,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,38 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
4,11 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500024 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-25,40 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120029)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,40 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,71 мм 
	Радиус R1
-13,11 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
11,16 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500022
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-31,50 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120030)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-31,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-32,83 мм 
	Радиус R1
-16,27 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
7,86 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-40,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120031)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,98 мм 
	Радиус R1
-20,65 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
6,21 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-50,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120032)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,36 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
5,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-63,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120033)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-64,26 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-80,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120034)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-80,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-81,30 мм 
	Радиус R1
-41,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,94 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-100,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120035)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,30 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,54 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-125,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120036)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-125,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-126,30 мм 
	Радиус R1
-64,55 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-160,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120037)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-160,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-161,30 мм 
	Радиус R1
-82,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,95 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-200,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120038)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-201,30 мм 
	Радиус R1
-103,28 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,75 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-250,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120039)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-251,40 мм 
	Радиус R1
-129,13 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,61 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-400,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120040)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-400,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-400,50 мм 
	Радиус R1
-206,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-500,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120041)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-501,30 мм 
	Радиус R1
-258,18 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-1000,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120042)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-1000,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-1001,00 мм 
	Радиус R1
-516,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,15 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=34,00 мм F=-170,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120043)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
34,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-170,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-172,42 мм 
	Радиус R1
-88,00 мм 

	Центральная толщина CT
3,25 мм 
	Толщина кромки ET
4,91 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-50,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120044)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,69 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
11,98 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-63,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120045)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-64,58 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
9,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-80,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120046)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-80,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-81,63 мм 
	Радиус R1
-41,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
7,57 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-100,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120047)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,70 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
6,53 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-125,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120048)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-125,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-126,70 мм 
	Радиус R1
-64,55 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,68 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-160,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120049)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-160,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-161,70 мм 
	Радиус R1
-82,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,96 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-200,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120050)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-201,60 мм 
	Радиус R1
-103,28 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,46 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-250,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120051)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-251,90 мм 
	Радиус R1
-129,24 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,06 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-500,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120052)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-501,60 мм 
	Радиус R1
-258,18 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,28 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=45,00 мм F=-150,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120053)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
45,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-151,98 мм 
	Радиус R1
-77,52 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
6,32 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 


	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-63,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120054)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-64,92 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
14,73 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-80,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120055)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-80,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-81,96 мм 
	Радиус R1
-41,30 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
11,43 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-100,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120056)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-102,00 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
9,45 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-160,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120057)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-160,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-162,00 мм 
	Радиус R1
-82,62 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
6,87 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-250,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120058)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-252,30 мм 
	Радиус R1
-129,24 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
5,11 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-500,00 мм без покрытия отожженное оптическое стекло К9  (120059)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-502,00 мм 
	Радиус R1
-258,18 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,21 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-5,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120060)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-5,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-5,99 мм 
	Радиус R1
-2,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,45 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-6,30 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120061)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-6,30 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-7,29 мм 
	Радиус R1
-3,25 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,19 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-10,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120062)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-10,99 мм 
	Радиус R1
-5,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,90 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-8,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120063)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-8,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-8,99 мм 
	Радиус R1
-4,13 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,96 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-10,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120064)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-11,00 мм 
	Радиус R1
-5,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,57 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-12,50 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120065)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,50 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-13,50 мм 
	Радиус R1
-6,46 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,32 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-16,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120066)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-16,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-16,99 мм 
	Радиус R1
-8,26 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,12 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-20,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120067)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-20,99 мм 
	Радиус R1
-10,33 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,99 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-25,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120068)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-25,99 мм 
	Радиус R1
-12,91 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,89 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-40,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120069)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,98 мм 
	Радиус R1
-20,65 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,71 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-12,50 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120070)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,50 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-13,50 мм 
	Радиус R1
-6,46 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,87 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-16,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120071)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-16,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-16,99 мм 
	Радиус R1
-8,26 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,19 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-20,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120072)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-20,99 мм 
	Радиус R1
-10,33 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,79 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-25,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120073)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-25,99 мм 
	Радиус R1
-12,91 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-31,50 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120074)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-31,50 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-32,50 мм 
	Радиус R1
-16,27 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,29 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-40,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120075)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,98 мм 
	Радиус R1
-20,65 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,11 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-50,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120076)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,03 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,99 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-63,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120077)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-63,93 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,89 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-100,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120078)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,00 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,74 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-20,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120079)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-20,99 мм 
	Радиус R1
-10,33 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,29 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-25,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120080)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-25,99 мм 
	Радиус R1
-12,91 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-31,50 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120081)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-31,50 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-32,50 мм 
	Радиус R1
-16,27 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-40,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120082)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,98 мм 
	Радиус R1
-20,65 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,11 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-50,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120083)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,66 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,77 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-63,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120084)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-63,98 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-80,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120085)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-80,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-80,97 мм 
	Радиус R1
-41,30 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,28 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-100,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120086)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,00 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,12 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-160,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120087)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-160,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-161,00 мм 
	Радиус R1
-82,62 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,89 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=20,00 мм F=-50,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120088)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
20,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,38 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
4,11 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500024 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-25,40 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120089)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,40 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,71 мм 
	Радиус R1
-13,11 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
11,16 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500022
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-31,50 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120090)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-31,50 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-32,83 мм 
	Радиус R1
-16,27 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
7,86 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-40,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120091)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,98 мм 
	Радиус R1
-20,65 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
6,21 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-50,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120092)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,36 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
5,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-63,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120093)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-64,26 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-80,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120094)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-80,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-81,30 мм 
	Радиус R1
-41,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,94 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-100,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120095)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,30 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,54 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-125,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120096)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-125,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-126,30 мм 
	Радиус R1
-64,55 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-160,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120097)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-160,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-161,30 мм 
	Радиус R1
-82,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,95 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-200,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120098)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-201,30 мм 
	Радиус R1
-103,28 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,75 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-250,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120099)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-251,40 мм 
	Радиус R1
-129,13 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,61 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-400,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120100)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-400,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-400,50 мм 
	Радиус R1
-206,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-500,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120101)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-501,30 мм 
	Радиус R1
-258,18 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-1000,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120102)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-1000,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-1001,00 мм 
	Радиус R1
-516,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,15 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=34,00 мм F=-170,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120103)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
34,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-170,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-172,42 мм 
	Радиус R1
-88,00 мм 

	Центральная толщина CT
3,25 мм 
	Толщина кромки ET
4,91 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-50,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120104)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,69 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
11,98 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-63,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120105)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-64,58 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
9,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-80,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120106)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-80,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-81,63 мм 
	Радиус R1
-41,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
7,57 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-100,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120107)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,70 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
6,53 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-125,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120108)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-125,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-126,70 мм 
	Радиус R1
-64,55 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,68 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-160,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120109)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-160,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-161,70 мм 
	Радиус R1
-82,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,96 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-200,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120110)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-201,60 мм 
	Радиус R1
-103,28 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,46 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-250,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120111)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-251,90 мм 
	Радиус R1
-129,24 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,06 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-500,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120112)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-501,60 мм 
	Радиус R1
-258,18 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,06 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=45,00 мм F=-150,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120113)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
45,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-150,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-151,98 мм 
	Радиус R1
-77,52 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
6,32 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-63,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120114)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-64,92 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
14,73 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-80,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120115)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-80,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-81,96 мм 
	Радиус R1
-41,30 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
11,43 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-100,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120116)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-102,00 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
9,45 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-160,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120117)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-160,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-162,00 мм 
	Радиус R1
-82,62 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
6,87 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-250,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120118)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-252,30 мм 
	Радиус R1
-129,24 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
5,11 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-500,00 мм VIS покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120119)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-502,00 мм 
	Радиус R1
-258,18 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,21 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-5,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120120)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-5,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-5,99 мм 
	Радиус R1
-2,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,45 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-6,30 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120121)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-6,30 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-7,29 мм 
	Радиус R1
-3,25 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,19 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-10,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120122)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-10,99 мм 
	Радиус R1
-5,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,90 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-8,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120123)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-8,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-8,99 мм 
	Радиус R1
-4,13 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,96 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-10,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120124)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-11,00 мм 
	Радиус R1
-5,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,57 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-12,50 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120125)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,50 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-13,50 мм 
	Радиус R1
-6,46 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,32 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-16,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120126)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-16,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-16,99 мм 
	Радиус R1
-8,26 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,12 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-20,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120127)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-20,99 мм 
	Радиус R1
-10,33 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,99 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-25,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120128)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-25,99 мм 
	Радиус R1
-12,91мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,89 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-40,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120129)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,98 мм 
	Радиус R1
-20,65 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,71 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-12,50 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120130)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,50 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-13,50 мм 
	Радиус R1
-6,46 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,87 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-16,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120131)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-16,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-16,99 мм 
	Радиус R1
-8,26 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,19 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-20,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120132)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-20,99 мм 
	Радиус R1
-10,33 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,79 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-25,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120133)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-25,99 мм 
	Радиус R1
-12,91 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-31,50 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120134)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-31,50 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-32,50 мм 
	Радиус R1
-16,27 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,29 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-40,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120135)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,98 мм 
	Радиус R1
-20,65 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,11 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-50,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120136)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,03 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,99 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-63,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120137)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-63,93 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,89 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-100,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120138)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,00 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,74 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-20,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120139)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-20,99 мм 
	Радиус R1
-10,33 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,29 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-25,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120140)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-25,99 мм 
	Радиус R1
-12,91 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-31,50 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120141)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-31,50 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-32,50 мм 
	Радиус R1
-16,27 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-40,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120142)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,98 мм 
	Радиус R1
-20,65 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,11 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-50,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120143)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,66 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,77 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-63,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120144)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-63,98 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-80,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120145)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-80,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-80,97 мм 
	Радиус R1
-41,30 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,28 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-100,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120146)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,00 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,12 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-160,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120147)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-160,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-161,00 мм 
	Радиус R1
-82,62 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,89 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=20,00 мм F=-50,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120148)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
20,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,38 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
4,11 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500024 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-25,40 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120149)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,40 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,71 мм 
	Радиус R1
-13,11 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
11,16 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500022 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-31,50 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120150)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-31,50 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-32,83 мм 
	Радиус R1
-16,27 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
7,86 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-40,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120151)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,98 мм 
	Радиус R1
-20,65 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
6,21 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-50,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120152)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,36 мм 
	Радиус R1
-25,84мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
5,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-63,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120153)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-64,26 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-80,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120154)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-80,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-81,30 мм 
	Радиус R1
-41,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,94 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-100,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120155)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,30 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,54 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-125,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120156)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-125,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-126,30 мм 
	Радиус R1
-64,55 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-160,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120157)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-160,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-161,30 мм 
	Радиус R1
-82,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,95 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-200,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120158)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-201,30 мм 
	Радиус R1
-103,28 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,75 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-250,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120159)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-251,40 мм 
	Радиус R1
-129,13 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,61 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-400,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120160)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-400,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-400,50 мм 
	Радиус R1
-206,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-500,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120161)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-501,30 мм 
	Радиус R1
-258,18 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-1000,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120162)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-1000,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-1001,00 мм 
	Радиус R1
-516,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,15 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=34,00 мм F=-170,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120163)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
34,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-170,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-172,42 мм 
	Радиус R1
-88,00 мм 

	Центральная толщина CT
3,25 мм 
	Толщина кромки ET
4,91 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-50,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120164)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,69 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
11,98 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-63,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120165)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-64,58 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
9,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-80,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120166)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-80,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-81,63 мм 
	Радиус R1
-41,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
7,57 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-100,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120167)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,70 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
6,53 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-125,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120168)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-125,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-126,70 мм 
	Радиус R1
-64,55 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,68 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-160,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120169)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-160,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-161,70 мм 
	Радиус R1
-82,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,96 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-200,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120170)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-201,60 мм 
	Радиус R1
-103,28 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,46 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-250,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120171)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-251,90 мм 
	Радиус R1
-129,24 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,06 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-500,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120172)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-501,60 мм 
	Радиус R1
-258,18 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,28 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=45,00 мм F=-150,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120173)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
45,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-150,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-151,98 мм 
	Радиус R1
-77,52 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
6,32 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-63,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120174)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-64,92 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
14,73 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-80,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120175)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-80,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-81,96 мм 
	Радиус R1
-41,30 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
11,43 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-100,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120176)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-102,00 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
9,45 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-160,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120177)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-160,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-162,00 мм 
	Радиус R1
-82,62 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
6,87 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-250,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120178)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-252,30 мм 
	Радиус R1
-129,24 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
5,11 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-500,00 мм NIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120179)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-502,00 мм 
	Радиус R1
-258,18 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,21 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-5,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120180)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-5,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-5,99 мм 
	Радиус R1
-2,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,45 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-6,30 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120181)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-6,30 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-7,29 мм 
	Радиус R1
-3,25 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,19 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=4,00 мм F=-10,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120182)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-10,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-10,99 мм 
	Радиус R1
-5,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,90 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-8,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120183)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-8,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-8,99 мм 
	Радиус R1
-4,13 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,96 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-12,50 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120185)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,50 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-13,50 мм 
	Радиус R1
-6,46 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,32 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-16,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120186)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-16,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-16,99 мм 
	Радиус R1
-8,26 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,12 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-20,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120187)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-20,99 мм 
	Радиус R1
-10,33 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,99 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-25,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120188)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-25,99 мм 
	Радиус R1
-12,91 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,89 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=6,30 мм F=-40,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120189)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,98 мм 
	Радиус R1
-20,65 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,71 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-12,50 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120190)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-12,50 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-13,50 мм 
	Радиус R1
-6,46 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,87 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-16,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120191)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-16,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-16,99 мм 
	Радиус R1
-8,26 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,19 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-20,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120192)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-20,99 мм 
	Радиус R1
-10,33 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,79 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-25,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120193)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-25,99 мм 
	Радиус R1
-12,91 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,51 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-31,50 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120194)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-31,50 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-32,50 мм 
	Радиус R1
-16,27 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,29 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-40,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120195)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,98 мм 
	Радиус R1
-20,65 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,11 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-50,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120196)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,03 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,99 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-63,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120197)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-63,93 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,89 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=10,00 мм F=-100,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120198)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,00 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,74 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500032
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-20,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120199)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-20,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-20,99 мм 
	Радиус R1
-10,33 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,29 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-25,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120200)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-25,99 мм 
	Радиус R1
-12,91 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-31,50 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120201)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-31,50 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-32,50 мм 
	Радиус R1
-16,27 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-40,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120202)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,98 мм 
	Радиус R1
-20,65 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,11 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-50,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120203)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,66 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,77 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-63,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120204)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-63,98 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-80,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120205)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-80,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-80,97 мм 
	Радиус R1
-41,30 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,28 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-100,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120206)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,00 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
2,12 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=16,00 мм F=-160,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120207)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-160,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-161,00 мм 
	Радиус R1
-82,62 мм 

	Центральная толщина CT
1,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,89 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=20,00 мм F=-50,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120208)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
20,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,38 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
4,11 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500024 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-25,40 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120209)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-25,40 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-26,71 мм 
	Радиус R1
-13,11 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
11,16 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500022
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-31,50 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120210)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-31,50 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-32,83 мм 
	Радиус R1
-16,27 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
7,86 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-40,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120211)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-40,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-40,98 мм 
	Радиус R1
-20,65 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
6,21 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-50,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120212)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,36 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
5,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-63,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120213)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-64,26 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-80,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120214)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-80,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-81,30 мм 
	Радиус R1
-41,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,94 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-100,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120215)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,30 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,54 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-125,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120216)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-125,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-126,30 мм 
	Радиус R1
-64,55 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,22 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-160,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120217)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-160,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-161,30 мм 
	Радиус R1
-82,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,95 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-200,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120218)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-201,30 мм 
	Радиус R1
-103,28 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,75 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-250,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120219)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-251,40 мм 
	Радиус R1
-129,13 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,61 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-400,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120220)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-400,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-400,50 мм 
	Радиус R1
-206,10 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-500,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120221)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-501,30 мм 
	Радиус R1
-258,18 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=25,00 мм F=-1000,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120222)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-1000,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-1001,00 мм 
	Радиус R1
-516,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,15 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=34,00 мм F=-170,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120223)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
34,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-170,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-172,42 мм 
	Радиус R1
-88,00 мм 

	Центральная толщина CT
3,25 мм 
	Толщина кромки ET
4,91 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-50,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120224)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-50,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-51,69 мм 
	Радиус R1
-25,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
11,98 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-63,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120225)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-64,58 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
9,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-80,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120226)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-80,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-81,63 мм 
	Радиус R1
-41,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
7,57 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-100,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120227)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-101,70 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
6,53 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-125,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120228)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-125,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-126,70 мм 
	Радиус R1
-64,55 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
5,68 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-160,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120229)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-160,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-161,70 мм 
	Радиус R1
-82,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,96 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-200,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120230)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-200,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-201,60 мм 
	Радиус R1
-103,28 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,46 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-200,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120231)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-251,90 мм 
	Радиус R1
-129,24 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
4,06 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=40,00 мм F=-500,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120232)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-501,60 мм 
	Радиус R1
-258,18 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Толщина кромки ET
3,38 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=45,00 мм F=-150,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120233)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
45,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-150,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-151,98 мм 
	Радиус R1
-77,52 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
6,32 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-63,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120234)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-63,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-64,92 мм 
	Радиус R1
-32,50 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
14,73 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-80,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120235)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-80,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-81,96 мм 
	Радиус R1
-41,30 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
11,43 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-100,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120236)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-100,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-102,00 мм 
	Радиус R1
-51,64 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
9,45 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-160,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120237)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-160,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-162,00 мм 
	Радиус R1
-82,62 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
6,87 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-250,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120238)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-250,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-252,30 мм 
	Радиус R1
-129,24 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
5,11 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плоско-вогнутая линза D=50,00 мм F=-500,00 мм SWIR покрытие отожженное оптическое стекло К9  (120239)
С отрицательным фокусным расстоянием и отрицательной сферической аберрацией его можно использовать для компенсации аберраций других линз в системе и часто используют для расширения луча, проецирования и увеличения фокусного расстояния оптических систем.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
-500,00 мм 

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
-502,00 мм 
	Радиус R1
-258,18 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,21 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


