Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=15,00 мм Кремний без покрытия (Si) (100488)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
14,30 мм 
	Радиус R1
36,40 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=20,00 мм Кремний без покрытия (Si) (100489)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
19,30 мм 
	Радиус R1
48,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,40 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=40,00 мм Кремний без покрытия (Si) (100490)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
39,40 мм 
	Радиус R1
97,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,20 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=25,40 мм Кремний без покрытия (Si) (100491)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,40 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
24,40 мм 
	Радиус R1
61,60 мм 

	Центральная толщина CT
3,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=50,00 мм Кремний без покрытия (Si) (100492)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
48,80 мм 
	Радиус R1
121,30 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018 
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=75,00 мм Кремний без покрытия (Si) (100493)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
73,80 мм 
	Радиус R1
181,90 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018 
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=100,00 мм Кремний без покрытия (Si) (100494)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
98,80 мм 
	Радиус R1
242,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,70 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018 
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=150,00 мм Кремний без покрытия (Si) (100495)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
148,70 мм 
	Радиус R1
363,80 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,80 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018 
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=200,00 мм Кремний без покрытия (Si) (100496)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
198,70 мм 
	Радиус R1
485,10 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,80 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018 
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=500,00 мм Кремний без покрытия (Si) (100497)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
499,40 мм 
	Радиус R1
1212,70 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=750,00 мм Кремний без покрытия (Si) (100498)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
750,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
749,40 мм 
	Радиус R1
1819,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=1000,00 мм Кремний без покрытия (Si) (100499)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
999,40 мм 
	Радиус R1
2425,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=15,00 мм Кремний IR1 покрытия (Si) (100500)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
14,30 мм 
	Радиус R1
36,40 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029 
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=20,00 мм Кремний IR1 покрытия (Si) (100501)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
19,30 мм 
	Радиус R1
48,50 мм 

	Центральная толщина CT
2,40 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029 
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=40,00 мм Кремний IR1 покрытия (Si) (100502)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
39,40 мм 
	Радиус R1
97,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,20 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029 
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=25,40 мм Кремний IR1 покрытия (Si) (100503)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,40 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
24,40 мм 
	Радиус R1
61,60 мм 

	Центральная толщина CT
3,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=50,00 мм Кремний IR1 покрытия (Si) (100504)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
48,80 мм 
	Радиус R1
121,30 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018 
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=75,00 мм Кремний IR1 покрытия (Si) (100505)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
73,80 мм 
	Радиус R1
181,90 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,60 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018 
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=100,00 мм Кремний IR1 покрытия (Si) (100506)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
98,80 мм 
	Радиус R1
242,50 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,70 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018 
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=150,00 мм Кремний IR1 покрытия (Si) (100507)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
148,70 мм 
	Радиус R1
363,80 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,80 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018 
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=200,00 мм Кремний IR1 покрытия (Si) (100508)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
198,70 мм 
	Радиус R1
485,10 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Толщина кромки ET
3,80 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500018 
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=500,00 мм Кремний IR1 покрытия (Si) (100509)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
499,40 мм 
	Радиус R1
1212,70 мм 

	Центральная толщина CT
2,10 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=750,00 мм Кремний IR1 покрытия (Si) (100510)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
750,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
749,40 мм 
	Радиус R1
1819,00 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=1000,00 мм Кремний IR1 покрытия (Si) (100511)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм

	Покрытие
Двустороннее антибликовое покрытие @3~5 микрон 
	Материал
кремний 

	Задний фокус 
999,40 мм 
	Радиус R1
2425,30 мм 

	Центральная толщина CT
2,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
4 мкм  

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
--
	Допуск на фокусное расстояние
±1% 

	Ошибка центрирования объектива
менее 3 угловых минут 
	Чистота поверхности
60-40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


